Программа повышения квалификации по специальности

10.6 «Исследование изделий из стекла и керамики, 
силикатных строительных материалов»

Москва, 2016

Программа повышения квалификации по специальности
10.6 «Исследование изделий из стекла и керамики, 
силикатных строительных материалов»

I. Общая часть

Тема 1. Предмет и задачи криминалистической экспертизы  стекла и керамики, силикатных строительных материалов (далее - КЭСиК и КЭССМ)

Предмет КЭСиК и КЭССМ и изделий из них. Стекло, керамика и изделия из них, силикатные строительные материалы и изделия из них как элементы вещной обстановки и носители оперативно-розыскной и доказательной информации. Классификация и содержание задач КЭСиК и КЭССМ.

Диагностические задачи:

- обнаружение микрочастиц стекла, керамики, силикатных строительных материалов и изделий из них на предметах - носителях и диагностика их природы (стекло органическое, неорганическое, керамика тонкая, грубая, цемент, побелка и т.д.);

- определение вида изделия, от которого произошли осколки стекла, керамики, силикатных строительных материалов, области его применения;

- установление обстоятельств и механизма разрушения изделий из стекла: направления действия разрушающей силы; вида инструмента, которым было вырезано стекло; поверхности, по которой  был нанесен удар; числа ударов и последовательности их нанесения; причины разрушения изделия (механическая, термическая, саморазрушение);

- определение температуры (распределение температур) среды, в которой находилось изделие из стекла (например, в очаге пожара) по изменениям свойств его осколков;

- установление факта вскрытия и повторной запайки ампул, особенностей условий эксплуатации изделия и др.

Идентификационные задачи:

- установление принадлежности сравниваемых фрагментов стекла, керамики, силикатных строительных материалов и изделий из них одному роду (типу, виду, марке), одной группе (партии продукции, сырью, смеси) стекол, керамики и силикатных строительных материалов;

- установление принадлежности осколков или микрочастиц стекла, керамики и силикатных строительных материалов единому целому (изделию) или единой массе стекла, цемента, бетона, керамической смеси.

Л и т е р а т у р а: [12; 13; 17; 30; 32; 33; 34; 44; 56; 66].

Тема 2. Назначение и производство криминалистической экспертизы стекла, керамики и силикатных строительных материалов

Порядок назначения экспертизы. Подготовка материалов для производства экспертиз и основные требования, предъявляемые к изъятию, упаковке, пересылке вещественных доказательств. Образцы для сравнительного исследования. Значение следственных материалов для производства КЭСиК и КЭССМ.

Структура экспертного заключения по криминалистической экспертизе стекла, керамики и силикатных строительных материалов, формы экспертных выводов и методические принципы их формулирования.

Участие эксперта в комплексных экспертизах и его отражение в заключении эксперта.

Л и т е р а т у р а: [30; 33].

Тема 3. Объекты экспертного исследования, свойства и признаки

Научно-технические классификации объектов; основания их построения.  Криминалистическая классификация. Классификационная система объектов (их свойств и признаков); основания ее построения: по назначению, по способу производства, характеру поверхности, элементному составу и другим основаниям.

Л и т е р а т у р а: [3; 4; 5; 6; 30-34; 38; 54; 55; 57; 58; 59; 62; 65; 67; 68].

Тема 4. Научные и методические основы криминалистической экспертизы стекла и керамики,  силикатных строительных материалов

Закономерности возникновения свойств объектов различных видов, формирующие их качественную определенность. Классификация идентификационных свойств по источникам их формирования, значимости для идентификации.

Закономерности механизма разрушения в зависимости от вида изделия и характера воздействия (механическое, термическое). Особенности поверхностей, образовавшихся в процессе разрушения. Индивидуальность рельефа поверхности разрушения.

Общая схема экспертного исследования стекла, керамики и силикатных строительных материалов.

Особенности исследования микрочастиц и каждого вида изделий из стекла, керамики и силикатных строительных материалов.

Методические схемы решения классификационных задач при исследовании макро- и микроосколков стекла.

Методические схемы решения идентификационных задач при исследовании макро- и микроосколков стекла.

Л и т е р а т у р а: [3; 4; 30; 32; 33; 34; 55; 65].

Тема 5. Общенаучные методы криминалистического исследования стекла и керамики, силикатных строительных материалов

5.1. Наблюдение объектов визуальное и микроскопическое на макро- и микро-уровнях.

Визуальное наблюдение. Порядок осмотра изделий и фрагментов изделий с целью установления природы материала объекта, характера технологических поверхностей и сколов, цвета, рисунка, однородности. Порядок осмотра предметов одежды и других изделий в целях выявления на их поверхностях осколков стекла, керамики, наслоений цемента, побелки и т.д.

Микроскопическое наблюдение. Изучение цвета, однородности, структуры  материала, поведения в поляризованном свете, выявление кристаллических и аморфных фаз, их диагностика. Выявление конкретных материалов (стекла, керамики, цемента и т.д.) из осыпи и наслоений.

5.2. Измерение.

Измерение геометрических параметров объектов. Порядок проведения измерительных операций на изделиях и фрагментах изделий различной формы (плоской, выпукло-вогнутой, с рифлениями, сложной формы и т.д.). Порядок измерительных операций при фиксировании локализации микрочастиц на предметах - носителях. Проведение измерений при микроскопических исследованиях с использованием объект-микрометра.

Получение числовых характеристик при исследовании состава материалов (элементного, фазового) и исследовании физических свойств: плотности, показателя преломления, микротвердости, напряжений, оптических неоднородностей.

5.3. Описание.

Фиксирование результатов наблюдения и измерения в текстовой, графической форме и в форме таблиц и фотографий.

5.4. Эксперимент.

Изучение механизма взаимодействия объекта экспертизы с поверхностью конкретного материала. Изучение возможности концентрации микрочастиц стекла, керамики, строительных материалов в подногтевом содержимом, а также фиксации микрочастиц на различных видах тканей.

5.5. Моделирование.

Использование готовых изделий (или слепков) для воссоздания формы  разрушенного изделия (единого целого) по представленным фрагментам. Воссоздание рисунка трещины на модельных образцах изделий при механическом и термическом воздействии.

Л и т е р а т у р а: [51; 55].

Тема 6. Оборудование, используемое при производстве криминалистической экспертизы стекла, керамики и  силикатных строительных материалов

Основные сведения об устройстве, принципах действия и областях применения: поляризационного микроскопа; полярископа-поляриметра с изотропной кюветой; рефрактометра; плотномера; микротвердомера; шлифовального станка; микроспектральных анализаторов; растрового электронного микроскопа с анализатором рентгеновского излучения; рентгеновского дифрактометра.

Л и т е р а т у р а: [51].

Тема 7. Современное состояние и возможности криминалистической экспертизы стекла и керамики, силикатных строительных материалов

Сведения из технической  документации  и  справочной  литературы по объектам КЭСиК и КЭССМ. Возможности использования информации, публикуемой в Интернете.

Современные требования к приборной базе, необходимой для решения классификационных и идентификационных задач. Трудности, возникающие при определении плотности и показателя преломления стекла, связанные с использованием токсичных жидкостей. Перспективы использования новых методик и оборудования  по определению показателя преломления и плотности в закрытых системах.

Состояние методического обеспечения экспертизы строительных материалов и его учет при проведении экспертиз.

Л и т е р а т у р а: [3; 4; 33; 55; 64; 65; 67; 68].

II. Специальная часть

Раздел 1. Основы базовой науки

Тема 8. Основы технологии производства изделий из стекла

Общее понятие о стеклообразном состоянии, процессах формования (выдувания, прессования)  и отжига. Ассортимент изделий. Общая схема производства стеклоизделий. Подготовка сырьевых материалов. Состав стекла в зависимости от вида изделий и их назначения. Варка стекла (процессы, протекающие при стекловарении): стеклообразование, гомогенизация, обесцвечивание. Выработка изделий. Способы формования  стекла в зависимости от вида изделия. Термическая, механическая обработки стекла, различные виды декорирования изделий. Пороки, возникающие на разных стадиях производства. Признаки, возникающие на разных стадиях производства.

Л и т е р а т у р а: [7; 8; 11; 15; 35; 37; 41; 43; 51; 56-59; 60; 62].

Тема 9. Основы технологии производства изделий из керамики

Определение керамики. Деление керамических материалов на кислородсодержащие и бескислородные. Виды кислородсодержащих керамических материалов: пористые и плотные, грубые и тонкие. Общая схема производства изделий из керамики на примере кирпича глиняного обыкновенного: подготовка сырьевых материалов, гомогенизация, формование, сушка, обжиг. Процессы, протекающие на разных стадиях производства керамики: увлажнение, обезвоживание, фазовые превращения минералов, образование структуры. Ассортимент изделий грубой пористой керамики (строительная керамика – кирпич, черепица, плитки керамические и т.д.),  изделий грубой плотной керамики (кислотостойкий кирпич, плитки для пола и т.п.), изделий тонкой пористой керамики (фаянс, полуфарфор, майолика), изделий тонкой плотной керамики (фарфор, многие огнеупоры, радиокерамика, электротехническая керамика и др.).

Л и т е р а т у р а: [6; 16; 38; 46; 58; 61].

Тема 10. Основы технологии производства силикатных строительных материалов

Определение силикатных строительных материалов. Перечень материалов, объединенных этим термином.

Силикатный кирпич. Общая схема производства кирпича, его минеральный (фазовый) и химический состав. Марки кирпича.

Цемент. Общая схема производства цемента, его минеральный и химический состав. Марки цементов. Области применения.

Бетон. Классификация бетонов по назначению, виду вяжущих, заполнителей, структуре.

Строительные растворы. Их классификация: по виду вяжущих (цементные, известковые, гипсовые), заполнителей и по назначению (кладочные, отделочные). Отделочные растворы для обычных штукатурок: цементные, цементно-известковые, известковые, известково-гипсовые и гипсовые.

Л и т е р а т у р а: [2; 3; 5; 6; 16; 24; 58].

Раздел 2. Методики экспертного исследования стекла, керамики и силикатных строительных материалов

Тема 11. Исследование морфологических особенностей объектов

Морфологические особенности объектов (форма, цвет, геометрические размеры, маркировочные обозначения, качество технологической поверхности, микрорельеф поверхности разрушения, топография трещин (у стекла и керамики) и причины их возникновения).

Определение толщины, кривизны, формы осколков, диаметра изделия. Дифференциация поверхностей разрушения и технологических поверхностей. Установление вида, способа производства, назначения изделия.

Определение причины разрушения, стороны, с которой воздействовала разрушающая сила, диапазона температурного воздействия на стекло.

Установление факта вскрытия и повторной запайки ампул.

Оценка выявленных признаков.

Л и т е р а т у р а: [4; 10; 13; 15; 21-23; 25; 28; 30; 31; 40; 41; 44; 62; 69].

Тема 12. Исследование физико-химических свойств стекла

Определение плотности объектов методами осаждения, гидростатического взвешивания, пикнометрическим методом и приближенным методом подбора жидкости. Оборудование и материалы. Особенности исследования микроосколков стекла. Использование результатов для  решения экспертных задач.

Определение показателя преломления стекла на рефрактометре и иммерсионным методом. Оборудование и материалы. Дифференцирующая способность определяемых величин.

Методы определения поверхностных свойств (микротвердости, хрупкости и химической устойчивости).

Метод микровдавливания. Особенности определения свойств поверхности изделий разного вида. Возможности дифференцирования объектов криминалистической экспертизы стекла и изделий из него.

Л и т е р а т у р а: [13; 26; 28; 30; 36; 41; 51].

Тема 13.  Исследование стекла, керамики и силикатных строительных материалов поляризационно-оптическими методами

Исследование анизотропии стекол поляризационно-оптическими методами. Измерение двулучепреломления с помощью полярископа-поляриметра. Измерение напряжений в закаленных стеклах с помощью кварцевых клиньев. Дифференциация микроосколков стекла и минералов. Дифференциация осколков закаленных и отожженных изделий. Использование методики при идентификационных исследованиях. Изучение структурно-минералогических особенностей керамики, цементов, бетонов и строительных растворов. Определение оптических констант кристаллических фаз в керамических и строительных материалах.

Л и т е р а т у р а: [6; 26; 30; 51].

Тема 14. Исследование элементного состава стекла, керамики и силикатных строительных материалов

Основные элементы, добавки и примеси в составе стекол, керамики и силикатных строительных материалов. Определение и назначение изделия по его элементному составу.

Определение качественного и количественного элементного состава стекла, керамики и силикатных строительных материалов с помощью методов эмиссионного спектрального анализа, лазерного микроанализа, рентгеновского спектрального анализа. Особенности подготовки проб. Оценка выявленных признаков.

Возможности исследования стекла методами электронного парамагнитного резонанса и люминесценции.

Использование признаков элементного состава при идентификационном исследовании.

Л и т е р а т у р а: [1; 2; 9; 18; 19; 20; 26; 28; 36; 39; 49; 50; 53].

Тема 15.  Методики решения отдельных экспертных задач

Обнаружение стекловидных микрочастиц и установление их принадлежности к неорганическому стеклу.

Определение целевого назначения изделия из стекла, области его применения по свойствам отделенной от него части – фрагменту изделия или микрочастицам.

Отнесение исследуемого объекта к определенному множеству изделий, сформированному по специальным основаниям технологического характера или условиям существования.

Установление общей родовой, групповой принадлежности, отождествление целого по отделенным от него частям.

Установление общего и конкретного источника происхождения объекта.

Определение состояния объекта (установление факта вскрытия и повторной запайки ампул, установление стадии технологической обработки изделий (в частности, из хрусталя).

Установление причины и механизма разрушения изделий из стекла.

Л и т е р а т у р а: [15; 21-23; 30; 41; 43; 63; 65; 69].

III. Методические рекомендации

По теме 1.

При изучении данной темы следует ознакомиться с основами судебной экспертизы, криминалистики, КЭМВИ и судебной механоскопии.

По теме 3.

Необходимо использовать справочный материал и существующие нормативные  документы на изделия из стекла, керамики и силикатных строительных материалов.

При изучении классификаций объектов следует учитывать наличие следующих уровней их деления.

Первый уровень отражает особенности изделий из стекла, керамики и силикатных строительных материалов как ЭВО:

- предмет: оконное стекло, стеклотара (бутылка, банка и др.), рассеиватель фары ТС, кирпич, черепица, изделие из цемента  и т.д.;

- совокупность предметов: бусы, несколько бутылок, рассеиватель и колба электролампы как часть фары, фарфоровый сервиз, партия кирпича, цементных блоков и т.д.;

- масса стекломатериала, керамическая масса, масса цемента, строительного раствора (объем стекловаты, стеклопорошка, стеклобоя, смесь компонентов керамического сырья, строительных растворов, бетонов и т.д.).

Второй уровень представляет деление объектов по особенностям их изготовления и существования:

- специфике сырья, используемого на различных заводах для изготовления однотипной продукции;

- отклонениям от технологии производства изделий;

- определенным изменениям во внутренних и внешних свойствах стекла, керамики и силикатных строительных материалов как следствие нахождения (хранения или эксплуатации) объектов в определенных условиях.

По теме 4.

Следует уяснить, что схема экспертного исследования в общем случае состоит из следующих стадий:

- осмотр вещественных доказательств, в том числе с использованием инструментальных средств; при этом проводится дифференциация по внешним признакам – по цвету, прозрачности, морфологическим особенностям поверхностей, форме и размерам, их макро- и микроструктуре, наличию наслоений, внутренних напряжений и т.д.;

- исследование родовых признаков объекта – химической природы вещества (неорганической или органической), аморфности или кристалличности, особенностей технологических поверхностей и поверхностей разрушения и других признаков;

- выявление и изучение признаков общего источника происхождения (завода-изготовителя, пресс-автомата и т.п.), условий эксплуатации, хранения, периода изготовления и других групповых признаков, не предусмотренных классификацией;

- выявление и изучение частных признаков, индивидуализирующих объект: поверхности разделения, случайно возникших дефектов поверхности и других признаков искомого изделия;

- криминалистическая оценка выявленных признаков;

- формулирование выводов.

По темам 8–10.

Для освоения данных тем следует иметь специальное образование по силикатным строительным материалам либо общее химическое, физическое, химико-технологическое, геохимическое образование.

По темам 11-14.

Для освоения данных тем необходимо пользоваться имеющимися методическими разработками.

Для освоения разделов тем с использованием инструментальных методов необходимо владение теоретическими основами соответствующих методов и принципами их практической реализации. При этом наличие у эксперта соответствующих методных специальностей является не обязательным, но желательным.

Освоение данных тем следует проводить, придерживаясь следующего плана.

1. Ознакомление с современными научными разработками по исследованию стекла, керамики и силикатных строительных материалов.

2. Лабораторные работы по освоению конкретных методик исследования. При этом необходимо:

- освоить работу на поляризационном микроскопе, научиться определять необходимые оптические константы: двулучепреломление, характер погасания кристаллов, их удлинение, плеохроизм, показатель преломления;

- уметь работать на полярископе-поляриметре, рефрактометре, плотномере, микротвердомере, шлифовальном станке;

- знать принцип работы приборов для определения элементного состава (лазерных микроанализаторов, атомно-эмиссионных спектрометров и рентгеновских спектрометров) и фазового состава (рентгеновского дифрактометра);

- уметь оценивать выявленные признаки.

3. Ознакомление с экспертизами, выполненными в лабораториях, организующих практические занятия экспертов.

4. Выполнение экспертиз по исследованию изделий из стекла, керамики и силикатных строительных материалов в качестве эксперта-стажера совместно с экспертом, имеющим соответствующую специальность.

IV. Список рекомендованной литературы

1. Абанина Е.Н. Методика исследования стекла методом качественного эмиссионного анализа // Экспертная практика и новые методы исследования.- М.: ВНИИСЭ, 1990. – Вып. 6.

2. Абанина Е.Н., Выжелевская О.Р., Гурикова Л.М. Возможности экспертного исследования стеклянных волокон // Применение физико-химических методов и ЭВМ в исследованиях объектов судебной экспертизы . Сб. науч. тр.- М.: ВНИИСЭ, 1988.

3. Ануфриев М.В., Одиночкина Т.Ф., Омельянюк Г.Г., Питрюк В.А. Экспертное исследование вяжущих строительных материалов и изделий на их основе: Методические рекомендации.- М.: ЭКЦ МВД России, 1998.

4. Ануфриев М.В., Одиночкина Т.Ф., Питрюк В.А., Хрусталев В.Н. Силикатные материалы как объект криминалистической экспертизы // Экспертная практика: Сборник. №47. - М.: ЭКЦ МВД России, 1999.

5.Бадьин Г.М., Заренков В.А., Иноземцев В.К. Справочник строителя-ремонтника. - М.: Изд-во (Ассоциации строительных вузов) АСВ, 2002.

6. Батанова А.М., Базаджиев Л.С. Техническая петрография.  М.: МГУ, 1987.

7. Богатырев Л.С. и др. Физико-механические свойства промышленных автомобильных стекол триплекс. - М.: ВНИИЭСМ ,1980.

8. Богуславский И.А. Высокопрочные закаленные стекла. - М.: Стройиздат, 1969.

9. Боргман В.А. Спектрофотометрический анализ стекла // Стекло и керамика. – 1977. – № 2.

10. Ботвинкин О.К., Демичев С.А. Исследование структуры стекла с помощью электронного микроскопа // Стекло: Сб. тр. ГИС. – М., 1964. – Вып. 2.

11. Будов В.М., Саркисов П.Д. Производство строительного стекла. - М.: Высшая школа, 1974.

12. Бутрименко Г.Г., Борискин В.Д. Экспертное исследование стекла. Учебное пособие. Часть 2. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1984.

13. Бутрименко Г.Г., Борискин В.Д. Экспертное исследование стекла. Методика. М.: ВНИИ  МВД  СССР, 1983.

14. Бутт Ю.М., Дудеров Г.Н., Матвеев М.А. Общая технология силикатов. -М.: Стройиздат, 1976.

15. Виды брака в производстве стекла.- М.: Стройиздат, 1986.

16. Воробьев В.А., Комар А.Г. Строительные материалы.  М., 1971.

17.Воронин Ю.Ф., Гурикова Л.М., Щербаков А.Д. Обобщение экспертной практики по криминалистическому исследованию изделий из стекла // Экспертная практика и новые методы исследования. - М.: ВНИИСЭ, 1981. – Вып. 3.

18. Воронин Ю.Ф., Пчелинцев А.М. Вариационность идентификационных признаков бутылочного стекла по данным рефрактометрии и люминесцентного спектрального анализа // Физические и химические методы исследования материалов, веществ и изделий: Сб. науч. тр. ВНИИСЭ.- М., 1979. – Вып. 40.

19. Воронин Ю.Ф., Пчелинцев А.М. Люминесцентный спектральный анализ с лазерным возбуждением при низкой температуре в криминалистическом исследовании стекла // Экспертная практика и новые методы исследования. – М.: ВНИИСЭ, 1980. – Вып. 6.

20. Воронин Ю.Ф., Пчелинцев А.М. Применение методов люминесцентного и рефрактометрического анализов при исследовании листовых стекол // Методики и рекомендации по криминалистическому исследованию материалов, веществ и изделий. - М.: ВНИИСЭ, 1980.

21. Выжелевская О.Р., Черняк Л.М. Внешние особенности изделий из тарного стекла // Обзорная информация. – М.: ВНИИСЭ, 1993. – Вып. 4.

22. Выжелевская О.Р., Черняк Л.М. Возможности экспертного исследования стеклянной преграды при стрельбе из различного оружия // Обзорная информация. – М.: ВНИИСЭ, 1993. – Вып. 1.

23. Выжелевская О.Р., Черняк Л.М. Установление факта, способа вскрытия и повторной запайки ампул // Экспертная практика и новые методы исследования. – М.: ВНИИСЭ, 1990. – Вып. 5.

24. Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы: Учебник для вузов. М.: Стройиздат, 1986.

25. Грановский Г.Л., Пименов И.Ф., Мотин О.Н. Современные профилографические и профилометрические методы трасологической экспертизы: Метод. пособ. для экспертов.  М.: ВНИИСЭ, 1982.

26. Гурикова Л.М. и др. Современные методики криминалистического исследования изделий из стекла: Метод. письмо для экспертов. - М.: ВНИИСЭ, 1987.

27. Гурикова Л.М., Выжелевская О.Р. Применение методики термостимулированной люминесценции при экспертном исследовании стекла // Экспертная практика и новые методы исследования. – М.: ВНИИСЭ, 1989. – Вып. 4.

28. Гурикова Л.М., Выжелевская О.Р., Комкова Е.А. Криминалистическое исследование осколков автомобильного стекла: В помощь экспертам. – М.: ВНИИСЭ, 1986.

29. Гурикова Л.М., Гурова Р.П. Применение рентгеновского микроспектрального анализа для решения классификационных задач при экспертном исследовании стекла // Экспертная техника. – М.: ВНИИСЭ, 1993. – Вып. 113.

30. Гурикова Л.М., Комкова Е.А. Криминалистическая экспертиза стекла и изделий из него: Метод. пособ. для экспертов. – М.: ВНИИСЭ, 1983.

31. Гурикова Л.М., Комкова Е.А. Маркировка травмобезопасных автомобильных стекол: Справ. пособ. для экспертов. – М.: ВНИИСЭ, 1985.

32. Гурикова Л.М., Пчелинцев А.М., Выжелевская О.Р. Изучение практики внедрения и оценка результативности новых методик экспертного исследования при проведении экспертизы стекла // Обзорная информация. – М.: ВНИИСЭ, 1988. – Вып. 6.

33. Гурикова Л.М., Пчелинцев А.М., Выжелевская О.Р. Изучение причин дачи заключений с выводами о невозможности решения поставленных вопросов (НПВ) при исследовании изделий из стекла (обобщение экспертной практики) // Обзорная информация. – М.: ВНИИСЭ, 1987. – Вып. 7.

34. Гурикова Л.М., Пчелинцев А.М., Выжелевская О.Р. Состояние и перспективы развития экспертизы стекла при решении идентификационных задач (обобщение экспертной практики) // Обзорная информация. – М.: ВНИИСЭ, 1987. – Вып. 7.

35. Дьяков А.Б. Автомобильная светотехника и безопасность движения. – М.: Транспорт, 1973.

36. Журавлев В.И., Яхин А.Ю. Установление флоат-способа производства стекла методом ЭСА // Экспертная техника. – М.: ВНИИСЭ, 1986. – Вып. 93.

37. Задумин О.С., Демичев С.А. Призматические зеркала заднего вида для автомобилей // Стекло и керамика, 1980. – № 9.

38. Захаров А.И., Сурков Г.М. Основы технологии керамики//Стекло и керамика, 2000. – № 4, 5, 7, 10, 11.

39. Карабач М.Л., Черняк Л.М. Использование метода лазерного микроспектрального анализа при экспертном исследовании объектов из стекла // Экспертная практика и новые методы исследования. – М.: ВНИИСЭ, 1990. – Вып. 6.

40. Киселев А.Д., Мозговых Г.А., Мороз Л.Н. Использование коллекции слепков фарных рассеивателей осветительных и светосигнальных транспортных средств при трасологическом исследовании их осколков: Метод. реком. для экспертов. – Алма-Ата, 1979.

41. Комкова Е.А., Дьячков В.Г. Морфологические особенности микроосколков изделий из стекла различного целевого назначения // Экспертная техника. – М.: ВНИИСЭ, 1986. – Вып. 93.

42. Копылов О.М. и др. Утоненные ветровые стекла триплекс для ВАЗ-2108 // Экспресс-информация: – М.: Стекольная промышленность, 1986. – Вып. II.

43. Коцик И., Небрженский Л., Фандерлик И. Окрашивание стекла / Пер. с чешск. – М.: Стройиздат, 1983.

44. Майлис Н.П. Судебно-трасологическая экспертиза. Учебно-методическое пособие для экспертов.- М.: ТРИАДА-Х. 2000.

45. Методические рекомендации по применению нормативных документов (актов) в криминалистической экспертизе материалов, веществ и изделий. М.: РФЦСЭ при Минюсте России, 2004.

46. Моисеева Т.Ф., Черняк Л.М. Исследование стекла методами микроспектрофотометрии // Экспертная техника. – М.: ВНИИСЭ, 1993. – Вып. 123.

47. Мороз И.И., Комская М.С., Олейник Л.Л. Справочник фарфоро-фаянсовой промышленности. Т.2. – М.: Легкая индустрия,  1980.

48. Одиночкина Т.Ф. Атомно-абсорбционный анализ микроколичеств стекла // Труды ВНИИ  МВД  СССР. – М., 1972. – Вып. 20.

49. Павилова Г.В. Криминалистическое исследование промышленных стекол методом электронного парамагнитного резонанса // Экспертная техника. – М.: ВНИИСЭ, 1988. – Вып. 106.

50. Павилова Г.В. Сравнительное исследование стекла методом электронного парамагнитного резонанса // Экспертная практика и новые методы исследования. – М.: ВНИИСЭ, 1989. – Вып. 4.

51. Павлушкин Н. М., Сентюрин Г.Г., Ходаковская Р.Я. Практикум по технологии стекла и ситаллов. – М.: Изд-во литературы по строительству, 1970.

52. Попов Л.Н. Строительные материалы и изделия. Учебник. - М.: Высшая школа, 2002.

53. Пчелинцев А.М., Корнеев В.А. Криминалистическое исследование изделий из стекла методом количественного ЭСА по относительным концентрационным оценкам: Метод. реком. – М.: ВНИИСЭ, 1982.

54. Словарь основных и специальных терминов КЭМВИ. – М.: ВНИИСЭ, 1987.

55. Современные возможности судебной экспертизы: Методическое пособие. – М.: РФЦСЭ при Минюсте России , 2000.

56. Солинов Ф.Г. Производство листового стекла. – М.: Стройиздат, 1976.

57. Стекло: Справочник. – М.: Стройиздат, 1973.

58. Строительные материалы: Справочник. – М.: Стройиздат, 1988.

59. Стройиндустрия и промышленность строительных материалов. Энциклопедия. - М.: Стройиздат, 1996.

60. Федорова В.А., Гулоян Ю.А. Производство сортовой посуды. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.

61. Химическая технология керамики и огнеупоров. – М., 1972.

62. Химическая технология стекла и ситаллов. – М.: Стройиздат, 1983.

63. Черняк Л.М. Методика определения температуры в очаге пожара по изменению осколков стекла // Экспертная практика и новые методы исследования. – М.: ВНИИСЭ, 1990. – Вып. 5.

64. Черняк Л.М. Анализ основных проблем и тенденция развития экспертизы стекла по работам зарубежных авторов.//Обзорная информация. -М.: ВНИИСЭ, 1990. - Вып. 7.

65. Черняк Л.М., Выжелевская О.Р. Методические схемы решения типовых экспертных задач при исследовании объектов из стекла // Экспертная техника. – М.: ВНИИСЭ, 1993. – Вып. 123.

66. Чижаев Н.Н. Задачи и предмет криминалистической экспертизы строительных материалов // Теоретические и методические вопросы судебной экспертизы. М.: ВНИИСЭ Минюста СССР, 1984.

67. Чижаев Н.Н. Комплексное исследование строительных материалов в криминалистическом исследовании//Проблемы организации и проведения комплексных экспертных исследований: Материалы Всесоюзной научно-практической конференции. - М.: ВНИИСЭ, 1985.

68. Чижаев Н.Н. Криминалистическое исследование строительных материалов // Социалистическая законность,  1983. - №4.

69. Чубченко А.Л., Ногайцев А.А., Митричев Л.С., Пушнов А.В. Определение типа, марки, модели автотранспортного средства по следам шин, выступающих частей и осколкам светосигнальных приборов: Учеб. пособ. – М.: ВНИИ  МВД России, 1987.

# Footnotes

Программа утверждена приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.09.2004   № 155